深圳市仪达仪器仪表有限公司（传真）

地址(ADD): 深圳市南山区深南西路深南花园A座10F(518057)

电话(Tel)：0755-36890856  15602969458    传真(Fax): 0755-26502620

电子信箱(E-mail)：zsp_yida@126.com    联系人     张树萍

典 型 发 射 率 (金属)

| 材料 | 发射率 |
| --- | --- |
| 1μm | 2.2μm | 5.1μm | 8-14μm |
| 铝 |
| 非氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.1 |
| 氧化 | 0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| 合金A3003 |
| 氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 打毛 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | 0.1-0.3 |
| 抛光 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| 黄铜 |
| 抛光 | 0.35 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 |
| 打磨 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 氧化 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 铬 | 0.4 | 0.05-0.3 | 0.03-0.3 | 0.02-0.2 |
| 铜 |
| 抛光 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 打毛 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 0.05-0.1 |
| 氧化 | 0.2-0.8 | 0.7-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.8 |
| 金 | 0.3 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| 哈氏合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
| 铬镍铁合金 |
| 氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-0.95 |
| 喷沙 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 电抛光 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 铁 |
| 氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.9 | 0.5-0.9 |
| 非氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 |
| 生锈的 | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 |
| 熔融的 | 0.35 | 0.4-0.6 | — | — |
| 铸铁 |
| 氧化 | 0.9 | 0.7-0.95 | 0.65-0.95 | 0.6-0.95 |
| 非氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 熔融的 | 0.35 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 锻铁 |
| 毛面 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |
| 铅 |
| 抛光 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.1 |
| 打毛 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 氧化 | 0.3-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.6 |
| 镁 | 0.3-0.8 | 0.05-0.2 | 0.03-0.15 | 0.02-0.1 |

典 型 发 射 率 (金属)

| 材料 | 发射率 |
| --- | --- |
| 1μm | 2.2μm | 5.1μm | 8-14μm |
| 汞 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| 钼 |
| 氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
| 非氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.3 | 0.1-0.15 | 0.1 |
| 蒙乃尔合金（Ni-Cu) | 0.3 | 0.2-0.6 | 0.1-0.5 | 0.1-0.14 |
| 镍 |
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 |
| 电解 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.15 | 0.05-0.15 |
| 铂 |
| 无镀层 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |
| 银 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 钢 |
| 冷轧 | 0.8-0.9 | — | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
| 磨光 | 0.6-0.7 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 |
| 抛光板 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | 0.1-0.2 | — |
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 不锈钢 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.15-0.8 | 0.1-0.8 |
| 锡（非氧化） | 0.25 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 |
| 钛 |
| 抛光 | 0.5-0.75 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | 0.05-0.2 |
| 氧化 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.5-0.6 |
| 钨 | 0.1-0.6 | 0.05-0.5 | 0.03 |
| 抛光 | 0.1-0.3 | 0.05-0.25 | 0.03-0.1 |
| 锌 |
| 氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 抛光 | 0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |

典 型 发 射 率 (非金属)

| 材料 | 发射率 |
| --- | --- |
| 1μm | 2.2μm | 5.1μm | 8-14μm |
| 石棉 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
| 沥青 | — | 0.95 | 0.95 |
| 玄武岩 | — | 0.7 | 0.7 |
| 碳 |
| 非氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
| 石墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 |
| 碳化硅 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |
| 陶瓷 | 0.4 | 0.8-0.95 | 0.85-0.95 | 0.95 |
| 粘土 | 0.8-0.95 | 0.85-0.95 | 0.95 |
| 混凝土 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.95 |
| 布 | — | 0.95 | 0.95 |
| 玻璃 |
| 平板 | 0.2 | 0.98 | 0.85 |
| 块状 | 0.4-0.9 | 0.9 | — |
| 砾石 | — | 0.95 | 0.95 |
| 石膏 | — | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 |
| 冰 | — | — | 0.98 |
| 石灰石 | — | 0.4-0.98 | 0.98 |
| 油漆（不是所有的） | — | — | 0.9-0.95 |
| 纸（任何颜色） | — | 0.95 | 0.95 |
| 塑料（不透明，厚超过 20 mils) | — | 0.95 | 0.95 |
| 橡胶 | — | 0.9 | 0.95 |
| 沙 | — | 0.9 | 0.9 |
| 雪 | — | — | 0.9 |
| 土壤 | — | — | 0.9-0.98 |
| 水 | — | — | 0.93 |
| 木头（天然生长） | — | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |

欲获得最佳表面温度测量结果，遵守下列原则：

1. 使用用于测量的仪器测定物体发射率。

2. 将被测目标适当遮挡，避免其对环境高温热源的反射。

3. 测量温度较高的物体应选用响应波长较短的测温仪。

联系人：张树萍     邮箱：zsp_yida@126.com

联系电话：15602969458/0755-36890856